重庆市木质门产品质量监督抽查实施细则(2021年)

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号且颜色一致的产品抽取样品3樘，其中 2樘作为检验样品，1樘作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表 1 室内木质门、门扇、门框/套检验项目（生产日期2021年6月1日之前）

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | LY/T 1923-2010 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 甲醛释放量（门扇、门框/套）① | GB 18580-2017 | GB 18580-2017 |
| 3 | 重金属含量（门扇、门框/套）② | GB 18584-2001 | GB 18584-2001 |
| 4 | 浸渍剥离 | LY/T 1923-2010 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 表面抗冲击 | LY/T 1923-2010 | GB/T 17657-2013 |
| 6 | 漆膜附着力③ | LY/T 1923-2010 | GB/T 18103-2013 |
| 7 | 漆膜硬度④ | LY/T 1923-2010 | GB/T 6739-2006 |
| 8 | 表面胶合强度⑤ | LY/T 1923-2010 | GB/T 15104-2006 |
| 备注：①、②木质门产品仅含门扇（门框/套），则仅对门扇（门框/套）的含水率、甲醛释放量、重金属含量项目分别进行检验 ③、④非油漆涂饰的门不检测漆膜附着力、漆膜硬度；木蜡油、开放漆等涂饰的门不测漆膜附着力 ⑤实木门不测表面胶合强度 |  |  |  |

表 2 室内木质门、门扇、门框/套检验项目（生产日期2021年6月1日（含）之后）

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | LY/T 1923-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 甲醛释放量（门扇、门框/套）① | GB 18580-2017 | GB 18580-2017 |
| 3 | 重金属含量（门扇、门框/套）② | GB 18584-2001 | GB 18584-2001 |
| 4 | 浸渍剥离性能③ | LY/T 1923-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 表面抗冲击性能 | LY/T 1923-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 6 | 漆膜附着力④ | LY/T 1923-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 7 | 漆膜硬度⑤ | LY/T 1923-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 8 | 表面胶合强度⑥ | LY/T 1923-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 备注：备注：①、②室内木质门产品仅含门扇（门框/套），则仅对门扇（门框/套）的含水率、甲醛释放量、重金属含量项目分别进行检验 ③锯材实木门不测浸渍剥离性能 ④、⑤木蜡油、开放漆等涂饰及非油漆涂饰木质门不检测漆膜附着力、漆膜硬度 ⑥实木门不测表面胶合强度 |  |  |  |

表3 木质门检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率（门扇、门框/套） | WB/T 1024-2006 | GB/T 1931-2009 |
| 2 | 甲醛释放量（门扇、门框/套）① | GB 18580-2017 | GB 18580-2017 |
| 3 | 重金属含量（门扇、门框/套）② | GB 18584-2001 | GB 18584-2001 |
| 备注：①、②若抽检木质门产品仅含门扇（门框/套），则仅对门扇（门框/套）的含水率、甲醛释放量、重金属含量项目进行检验 |  |  |  |

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量

GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

WB/T 1024-2006 木质门

LY/T 1923-2010 室内木质门

LY/T 1923-2020 室内木质门

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。