重庆市皮凉席、皮枕套产品质量监督抽查实施细则（2021年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽取样品，皮凉席产品抽取样品2床，其中1床作为检验样品，1床作为备用样品；皮枕套产品抽取样品2个，其中1个作为检验样品，1个作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骸子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 可分解有害芳香胺染料① | GB 20400-2006 | GB/T 19942-2019 |
|  | 游离甲醛② | GB 20400-2006 | GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019 |
|  | 表面涂层厚度 | QB/T 4204-2011 | GB/T 22889-2008 |
|  | 抗张强度 | QB/T 4204-2011 | QB/T 2710-2018 |
|  | 接缝强力 | QB/T 4204-2011 | QB/T 4204-2011 4.7 |
|  | 气味 | QB/T 4204-2011 | QB/T 2725-2005 |
|  | 摩擦色牢度 | QB/T 4204-2011 | QB/T 2537-2001 |
|  | 耐汗色牢度 | QB/T 4204-2011 | QB/T 2464.23-1999 |
|  | 耐水渍色牢度 | QB/T 4204-2011 | GB/T 22886-2008 |
|  | 收缩温度 | QB/T 4204-2011 | QB/T 2713-2005 |
|  | pH | QB/T 4204-2011 | QB/T 2724-2018 |
|  | pH稀释差 | QB/T 4204-2011 | QB/T 2724-2018 |
| 备注： A、①皮革可分解有害芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量；②皮革游离甲醛优先采用分光光度法检测，当发生争议时，以色谱法检测结果为准。 B、当样品不能满足某个试验要求时，该项目不予考核。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量

QB/T 4204-2011 皮凉席

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。