重庆市通用硅酸盐水泥产品质量监督抽查实施细则（2021年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽取样品应为同一生产企业、同一品种和强度等级、同一批次的产品，优先抽取该企业的主导产品。抽取样品20kg，10kg检样，10kg备样。抽样方式参照GB175-2007规定执行

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB175-2007 | GB/T176-2017 |
| 2 | 氧化镁 | GB175-2007 | GB/T176-2017 |
| 3 | 烧失量 | GB175-2007 | GB/T176-2017 |
| 4 | 不溶物 | GB175-2007 | GB/T176-2017 |
| 5 | 氯离子含量 | GB175-2007 | GB/T176-2017 |
| 6 | 凝结时间 | GB175-2007 | GB/T1346-2011 |
| 7 | ①安定性 | GB175-2007 | GB/T1346-2011 |
| 8 | 强度 | GB175-2007 | GB/T17671-1999 |
| 9 | 放射性核素限量 | GB 6566-2010 | GB6566-2010 |
| 10 | 水溶性铬(Ⅵ) | GB 31893-2015 | GB31893-2015 |
| 备注：①在流通领域抽样时，不对安定性项目进行检测。 |  |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。(适用时选取)

3 判定规则

3.1依据标准

GB 175-2007    通用硅酸盐水泥

GB 6566-2010   建筑材料放射性核素限量

GB 31893-2015   水泥中水溶性铬(Ⅵ)的限量及测定方法

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（保留）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。